nu:legal · recht.nulegal.eu
Anhang II AltholzV — (zu § 3 Abs. 1) Grenzwerte für Holzhackschnitzel und Holzspäne zur Herstellung von Holzwerkstoffen
Altholzverordnung
Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2002, 3306
Spalte 1    Spalte 2
Element/Verbindung    Konzentration (Milligramm je Kilogramm Trockenmasse)
Arsen    2
Blei    30
Cadmium    2
Chrom    30
Kupfer    20
Quecksilber    0,4
Chlor    600
Fluor    100
Pentachlorphenol    3
Polychlorierte Biphenyle    5
Zitiervorschlag: Anhang II AltholzV
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